| AGUAPLAST ANTICONDENSA PASTA ## Stucco per evitare problemi di condensa.. |
| --- |
| CARATTERISTICHE GENERALI |  |
| DESCRIZIONE Stucco pronto all'uso ad asciugatura rapida per ridurre la comparsa di umidità da condensa negli interni. Classificato secondo la norma UNE-EN 16566: Intonaci o stucchi per lavori interni ed esterni. G3S2V1W0A0C0R0 CAMPI DI APPLICAZIONE Stucco per ridurre la formazione di condensa in zone con effetto “parete fredda” a causa di un cattivo isolamento termico. Per la preparazione e la decorazione di superfici interne. Su supporti interni: gesso, intonaco, pannelli in cartongesso, cemento, calcestruzzo, mattoni, vernici plastiche non elastiche, intonaci, texture, gotelé, ecc. PROPRIETÀ - Adesione straordinaria. - Elevata permeabilità al vapore acqueo. - Elevato rendimento. - Non si fessura. - Facile da applicare e levigare. - Interni. Presentazione Rif.; Tipo; Ud./scatola; Ud./ pallet. 70693-002; Secchio 750 ml; 12; 98. 70693-001; Secchio 4 L; 4; 54. | CARATTERISTICHE TECNICHE. Prodotto. Composizione; Resine acriliche, cariche minerali e additivi.. Colore; Bianco. Densità; 1,2 g/cm3. Granulometria; Fine (< 200 µm). pH; 8 - 9. Permeabilità al vapore acqueo; V1 (alta). Classificazione UNE-EN 16566; G3S2V1W0A0C0R0. Classificazione NF T36-005; Famiglia III Classe 2. Applicazione. Temperatura di applicazione; 5 a 35 ºC. Attrezzi; Spatola o cazzuola. Spessore strato; Máx. 5 mm. Tempo di lavorazione; Senza limiti. Tempo di essiccazione; Circa 12 h/mm a 20 ºC. Tempo di levigatura / verniciatura; Dopo l'asciugatura. Consumo; Circa 1,2 kg/m2 y mm de espesor Circa 1 l/m2 y mm de espesor. A causa dell'utilizzo di materie prime naturali nei nostri prodotti, i valori indicati possono variare leggermente in ogni lotto di produzione, senza tuttavia influire sull'idoneità del prodotto. |

CERTIFICATI E OMOLOGAZIONI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere solido e consistente. Deve essere asciutto e pulito, privo di polvere, grasso, efflorescenze, residui di distaccanti e qualsiasi altra sostanza che ne riduca l'adesione.

Verificare l'idoneità dei rivestimenti esistenti.

Rimuovere i rivestimenti non resistenti.

Eliminare vernici, intonaci e parti staccate o mal aderenti. Primerizzare/consolidare con FIXACRYL se necessario o in caso di superfici molto assorbenti.

Carteggiare le superfici molto lisce e/o lucide per ottenere una maggiore adesione.

Bonificare e disinfettare le superfici contaminate (funghi, muffe, ecc.) con FUNGISTOP.

Proteggere le parti metalliche con TOTAL GRIP.

MODO D’USO

Stucco pronto all'uso. Non diluire.

Applicare con cazzuola o spatola in uno spessore massimo di 5 mm per strato.

Per ottenere prestazioni ottimali e ridurre la formazione di condensa è necessario uno spessore finale superiore a 5 mm, applicato in più strati.

Una volta asciutto, carteggiare la superficie, spolverare e procedere alla  finitura con VERNICE ANTICONDENSA.

Consumo approssimativo: 1,2 kg/m2 / 1 l/m2 e mm di spessore.

TEMPI E ASCIUGATURA

Tempo di asciugatura: circa 12 ore/mm a 20 °C.

Tempo di levigatura/verniciatura: dopo l'asciugatura.

Il prodotto asciuga per evaporazione dell'acqua in esso contenuta; pertanto i tempi di asciugatura possono variare in funzione delle condizioni ambientali (temperatura e umidità relativa) e dello spessore di applicazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua subito dopo l’uso.

Non versare residui negli scarichi.

Smaltire secondo normativa locale.

Per macchinari, seguire le istruzioni del produttore.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Certificazione ambientale:

PRECAUZIONI

Temperatura del supporto: 5–35 °C

Temperatura di applicazione: 5–35 °C

Non applicare con umidità >70%

Non applicare su supporti umidi o non completamente stagionati.

Non applicare su supporti degradati o  inconsistenti.

CONSERVAZIONE

2 anni nel contenitore originale chiuso, protetto da calore e gelo.

La data di produzione è indicata dal numero di lotto:

- 1ª cifra: ultimo numero dell’anno

- cifre 2-4: giorno dell’anno

Esempio: Lotto 5144.01 → anno 2025, giorno 144 (24/05/2025).

Valido fino al 24/05/2027.

Usare rapidamente dopo l’apertura.

ECOLOGIA, SICUREZZA E IGIENE

Evitare il rilascio nell'ambiente.

Consultare la Scheda di Sicurezza aggiornata.

Consejos sostenibles. Smaltire correttamente residui e contenitori. Non gettare negli scarichi. Minimizzare gli sprechi di vernice. Riutilizzare dove possibile. Imballaggio riciclato e 100% riciclabile.

Imballaggio sostenibile. Contenitore realizzato con materiale riciclato e 100% riciclabile.

PRECAUZIONI, CONSERVAZIONE Y SICUREZZA

NOTE LEGALI: I dati rappresentano informazioni generali basate sull’esperienza BEISSIER. Non sostituiscono verifiche specifiche né costituiscono impegno contrattuale. Non è possibile presentare reclami basati su queste informazioni.